聚氯乙烯绝缘电缆（电线）

该类产品中B系列产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置固定敷设用；R系列产品适用于交流额定电压300/450V及以下的家用电器，小型电动工具、仪器、仪表及动力照明用铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电缆（电线）。 生产执行标准： GB/T5023.1-7-2008 JB8734.1-5-1998等同采用IEC60227

型号名称及相应执行标准

| 型号 | 名 称 | 芯数 . | 生产范围 (mm2) | 生产范围 (v) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60227IEC01 (BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1 | 1.5 --400 | 450/750 | GB/T5023.3 |
| 60227IEC02 (RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 1 | 1.5---240 | 450/750 |  |
| 60227IEC05 (BV) | 内部布线用导体温度70℃单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5---1.0 | 300/500 |  |
| 60227IEC06 (RV) | 内部布线用导体温度70℃单芯实心软导体无护套电缆 | 1 | 0.5---1.0 | 300/500 |  |
| 60227IEC07 (BV-90) | 内部布线用导体温度90℃单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5---2.5 | 300/500 |  |
| 60227IEC08 (RV-90) | 内部布线用导体温度90℃单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5---2.5 | 300/500 |  |
| 60227IEC10 （BVV） | 软型聚氯乙烯护套电缆 | 2 - 5 | 1.5---35 | 300/500 | GB/T5023.4 |
| 60227IEC52 (RVV) | 软型聚氯乙烯护套软线 | 2 -3 | 0.5 、0.75 | 300/300 | GB/T5023.5 |
| 60227IEC53 (RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 2 -5 | 0.75---2.5 | 300/500 |  |
| BV | 铜芯聚氯乙烯电线 | 1 | 0.75 、1.0 | 300/500 | JB8734.2 |
| BLV | 铝芯聚氯乙烯电缆 | 1 | 2.5---400 | 450/750 |  |

| 型号 | 名 称 | 芯数 . | 生产范围 (mm2) | 生产范围 (v) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 1 | 2.5---70 | 450/750 | JB8734.2 |
| BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆 | 1 | 0.75---10 | 300/500 |  |
| BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆 | 1 | 2.5---10 | 300/500 |  |
| BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆 | 2 、3 | 0.75---10 | 300/500 |  |
| BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆 | 2 、3 | 2.5---10 | 300/500 |  |
| RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | 1 --24 | 0.3---2.5 | 300/300 | JB8734.5 |

使用条件 正常使用温度时：BV-90、RV-90型导体最高温度为90℃，其它型号为70℃。 规格结构及技术参数 符合GB/T5023-2008和JB8734-1998规格数据表 交货长度 根据双方协议允许任何长度交货，长度计量误差为±0.5%。